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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ:
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EDEL ELITE LSR 20 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 

A. Наименование




EDEL ELITE LSR 20

Назначение





Теннис, мини-футбол, мультиспорт
B. Производитель




EDEL GRASS B.V.  GENEMUIDEN


Технологический процесс


Тафтинг, разрезная нить

Производитель нити



Ten Cate Thiolon B.V. Nijverdal

C. Нить






100% Thiolon® LSR, расщепленная, устойчива к УФ 


Показатель Дтекс




8800/1 Дтекс





Качество





экологически чистая нить

Поперечное сечение



ширина
:  12 мм

толщина
:  80 микрон
D. Базовый слой




Thiobac® 100%, полипропилен, устойчивый к УФ  


≈ 120 г/м2





Заливка базового слоя



Карбоксилированный (SBR) латекс, ≈ 840 г/м2








с 4-х мм перфорированными отверстиями

Водоприницаемость



60 л/мин/м2







E.  Высота ворса




≈ 20 мм

Общая высота покрытия


≈ 22 мм



Вес ворса





≈ 1030 г/м2


Общий вес покрытия



≈ 1990 г/м2


Плотность (дюйм/количество строчек)
3/8”







Количество стежков в линейном метре
220 


Количество стежком в м2


≈ 23100






Цвет






зеленый (оливковый), кирпичный



Устойчивость к УФ



DIN 53387, 6000 часов, W.O.M. тест

Светостойкость




Голубая шкала 1-8 > 7 согласно DIN 54004


Прочность краски




Серая шкала 1-5 > 4 согласно др. стандартам DIN 


Цвет линий





белый, желтый, синий, красный


Ширина линий




5 см 


Песок





кварцевый, фракция 0,3 - 1,0 мм, округлость минимум 80%, ≈ 23 кг/м2

F.
Метод установки




укладывается на связанное или несвязанное











основание 

 
Ширина рулона




3,72м, 4 м

Длина рулона




зависит от размеров площадки 


Стыки/швы





швы соединяются при помощи армированной ленты, которая приклеивается к тыльной стороне покрытия 


Разметка





вплетенная или вклеивается при установке



Все технические характеристики превосходят стандарты DIN. Все данные – средние значения и могут немного варьироваться.
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