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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ:
EDEL ELITE LSR 32
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 

A. Наименование




EDEL ELITE LSR 32


Назначение





Футбол, мини-футбол
B. Производитель




EDEL GRASS B.V.  GENEMUIDEN


Технологический процесс


Тафтинг, разрезная нить

Производитель нити



Ten Cate Thiolon B.V. Nijverdal

C. Нить






100% Thiolon® LSR, расщепленная, устойчива к УФ 


Показатель Дтекс




8800/1 Дтекс



Качество





экологически чистая нить

Поперечное сечение



ширина
:  12 мм

толщина
:  80 микрон
D. Базовый слой




Thiobac® 100%, полипропилен, устойчивый к УФ  


≈ 120 г/м2





Заливка базового слоя



Карбоксилированный (SBR) латекс, ≈ 840 г/м2








с 4-х мм перфорированными отверстиями

Водоприницаемость



60 л/мин/м2







E.  Высота ворса




≈ 32 мм

Общая высота покрытия


≈ 33 мм



Вес ворса





≈ 1050 г/м2


Общий вес покрытия



≈ 2010 г/м2


Плотность (дюйм/количество строчек)
3/8”







Количество стежков в линейном метре
150

Количество стежком в м2


≈ 15750






Цвет






зеленый 



Устойчивость к УФ



DIN 53387, 6000 часов, W.O.M. тест

Светостойкость




Голубая шкала 1-8 > 7 согласно DIN 54004


Прочность краски




Серая шкала 1-5 > 4 согласно др. стандартам DIN 


Цвет линий





белый, желтый

Ширина линий




5 см

Песок





кварцевый, фракция 0,3 - 1,0 мм, округлость минимум 80%, ≈ 35 кг/м2

F.
Метод установки




укладывается на связанное или несвязанное











основание 

 
Ширина рулона




4 м

Длина рулона




зависит от размеров площадки 


Стыки/швы





швы соединяются при помощи армированной ленты, которая приклеивается к тыльной стороне покрытия 


Разметка





вплетенная или вклеивается при установке



Все технические характеристики превосходят стандарты DIN. Все данные – средние значения и могут немного варьироваться.
__________________________________________________________________________________________
ООО "Спортсооружения", 443041 Россия, г Самара, ул Ленинская 168, офис 544
Тел./факс: (846) 270-35-90; 372-35-53, Http://www.tenniskort.ru, E-mail: info@tenniskort.ru

