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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ:
EDEL ELITE LSR MF 24 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 

A. Наименование




EDEL ELITE LSR MF 24


Назначение





Мультиспорт
B. Производитель




EDEL GRASS B.V.  GENEMUIDEN

C. Нить






100% Thiolon® LSR, монофиламент, устойчива к УФ 


Показатель Dtex




8250/6 Dtex





Качество





экологически чистая нить

Поперечное сечение



ширина
:  1 мм

толщина
:  150 микрон
D. 
Водоприницаемость



60 л/мин/м2







E.  Высота ворса




≈ 24 мм

Общая высота покрытия


≈ 26 мм



Вес ворса





≈ 1150 г/м2


Общий вес покрытия



≈ 2259 г/м2


Плотность (дюйм/количество строчек)
3/8”







Количество стежком в м2


≈ 24150






Цвет






зеленый (оливковый)



Устойчивость к УФ



DIN 53387, 6000 часов, W.O.M. тест

Цвет линий





белый, желтый, красный, голубой


Ширина линий




5 см


Песок





кварцевый, фракция 0,3 - 1,0 мм, округлость минимум 80%, ≈ 28 кг/м2

F.
Метод установки




укладывается на связанное или несвязанное











основание 

 
Ширина рулона




3,72м и 4м

Длина рулона




зависит от размеров площадки 


Стыки/швы





швы соединяются при помощи армированной ленты, которая приклеивается к тыльной стороне покрытия 


Разметка





вплетенная или вклеивается при установке



Все технические характеристики превосходят стандарты DIN. Все данные – средние значения и могут немного варьироваться.
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